# LICITACION ABREVIADA  Nº 21-2018 -  MEMORIA DESCRIPTIVA

APARTADO II – Acondicionamiento de azoteas sobre el  4to. piso

  - AREAS DE ACTUACION

Se trata de la realización de los trabajos de acondicionamiento de la “Azotea sobre el 4to piso del Correo Central”, el sector denominado “Patio Escuela Figari” y la junta de trabajo vertical en la fachada de calle Misiones.

PATIO ESCUELA FIGARI:

Area total a intervenir: 85m2

AZOTEA 4TO PISO:

Área total a intervenir: 747m2

VISTA SECTOR 1                                                                  VISTA SECTOR 1

VISTA SECTOR 2                                                                   VISTA SECTOR  2

VISTA SECTOR 3                                                                  VISTA SECTOR 3

VISTA SECTOR 3                                                                  VISTA SECTOR 3

VISTA SECTOR 4                                                                    VISTA SECTOR 5

VISTA SECTOR 6                                                                     VISTA SECTORES 7 y 8

VISTA SECTORES 8 y 7                                                         VISTA SECTOR 8

  - OBRAS

Generalidades:

Se considerará la realización del trabajo según las Sectores ó Áreas de Actuación, indicados en el gráfico de página 3. Varias de las patologías se repiten en el resto de las áreas, por lo cual serán identificadas en cada caso y se hará alusión del sector precedente que llevará el mismo tratamiento.

TRABAJOS GENERALES PARA TODA LA AZOTEA (SECTORES 1 A 8):

Limpieza de superficies (Sectores 1 a 8):

Se realizará una limpieza exhaustiva de todo el sustrato, eliminando cualquier vestigio de suciedad,  hongos, verdines etc, mediante hidrolavado y cepillo de acero. Eventualmente si así lo solicitare la Dirección de Obra se utilizará hipoclorito al 10% por litro de agua.

Alisado de arena y portland 4x1 (Sectores 1 a 8):

Una vez efectuada la limpieza del sustrato, se realizará una capa de mortero de un espesor mínimo de 3cm, compuesto por una parte de cemento y cuatro partes de arena terciada. La terminación superficial de esta capa deberá ser lisa y mantener una nivelación mínima del 2% desde el punto más alto hasta el desagüe. El mismo deberá tener una terminación “curva” sobre los vértices (media caña).

Aplicación de membrana asfáltica (Sectores 1 a 8):

Trabajos previos:

Una vez efectuado el alisado sobre la superficie se verificará que la misma se encuentre perfectamente plana y uniforme no debiendo existir ningún tipo de fisuras, irregularidades o rugosidades que puedan dañar la superficie de la membrana a colocar.

Imprimación:

Se aplicarán 3 manos de imprimación previa a la colocación de la membrana (mínimo 250 gr/m2). La imprimación se dará en todas las zonas en las que la membrana ira adherida ó hasta donde se vaya a colocar la membrana. El material de la imprimación se dejara secar previamente a la colocación de la membrana, verificando que no se produzca desplazamiento ni desprendimiento del mismo. Se limpiara toda la superficie, para que se encuentre libre de polvo, suciedad, oxido, ó humedad. La misma deberá estar seca, en caso de que hubiese agua se secara antes de comenzar la aplicación de la imprimación. Se prestara atención a que la superficie se encuentre perfectamente plana y uniforme no debiendo existir ningún tipo de fragmentos, piezas sueltas, fisuras, irregularidades o rugosidades que puedan dañar la la membrana ó evitar que la misma se adhiera correctamente.

Membrana asfáltica:

La membrana a colocar será de tipo autoprotegida con geotextil poliéster (e=4mm) tipo 42 TP de Sika, según norma UNIT 1059:2000, no se aceptarán membranas fuera de esta norma. La colocación se realizará de acuerdo a la norma UNIT 1065:2000. Los rollos de membrana se colocaran sucesivamente desde la parte más baja a la más alta y en forma perpendicular a la corriente de agua de la cubierta. Luego se procederá a calentar toda la superficie del film antiadherente con un soplete a gas, fundiendo el polietileno y parcialmente el asfalto hasta que aparezca un brillo superficial, teniendo especial cuidado en que la llama no perfore el alma central. A los efectos de evitar posibles filtraciones es muy importante tener en cuenta la terminación de los bordes de la membrana contra los pretiles y/o muros perimetrales. En el punto más crítico, se debe disponer como mínimo de 15 cm de adherencia sobre el elemento vertical. En todos los planos verticales de la azotea (siempre que sea posible), se picará una caja de 7cm de profundidad x 30cm de altura desde el nivel de piso, en la cual se deberá introducir la membrana. Se recomienda realizar el corte con amoladora para que quede lo más  recto posible.

Nota: Se recomienda que los rollos permanezcan extendidos en el lugar de aplicación 2 horas antes de su pegado para que se adapten a la superficie, eliminando así las ondulaciones propias del bobinado. En tiempo frío se recomienda desenvolver los rollos lentamente para evitar daños. La membrana se colocará totalmente adherida al sustrato.

La membrana llevará un solape entre cada una de sus capas de 10 cm para lograr una perfecta aislación humídica. Cabe señalar que el ancho de la membrana es de 1,00 m. pero su ancho real cubriente será de 0.90 m.

Pintura de superficies:

Sobre la superficie de geotextil se aplicarán 3 manos de pintura acrílica tipo Incatech fibrado ó superior calidad según indicaciones del fabricante (color a definir en obra).

Pintura de pretiles:

Se procederá a pintar todos los pretiles con 3 manos de pintura impermeabilizante elastomérico tipo Incafrent ó superior calidad según indicaciones del fabricante.

Se realizarán a los trabajos de pintura de acuerdo al siguiente procedimiento:

Sobre revoques nuevos se aplicará además una mano de sellador pigmentado.

En todos los casos, las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, por lo tanto se darán las manos necesarias para cubrir bien y parejo todas las superficies.

Las tonalidades serán las que defina la Dirección de Obra.

(Presentar folletería técnica de todos los suministros cotizados)

Ensayo hidráulico:

Se realizara una prueba de servicio de las cubiertas para comprobar la estanqueidad de la cubierta, según normas UNIT 1065:2000. Durante la realización de la prueba se debe asegurar que toda la cubierta quede llena de agua por debajo del nivel de la garganta. El llenado se debe hacer de forma total o parcial en función de la pendiente de las cubiertas y debe mantenerse en el nivel indicado durante 12 hs como mínimo, no debiendo superar las 24 hs. Una vez finalizado el ensayo, deben destaparse los desagües en forma progresiva (para evitar que la evacuación del agua genere daños en las columnas pluviales, toda vez que las mismas son de HF de 100mm). En las cubiertas en las que no sea posible el llenado de agua debe procederse a un riego intenso y posteriormente realizar un seguimiento en las 48 hs. posteriores a la realización del ensayo.

Cajas de desagüe:

Se acondicionarán todos los desagües a nivel de piso y alisado de arena y portland, con forma de “embudo” con centro en el caño de bajada de pluviales y/o desagües laterales.

Se realizará una “olla” de aprox. 30cm de diámetro, la que se deberá impermeabilizar con membrana asfáltica, prestando especial cuidado en la soldadura a la columna de HF existente.

Se deberán colocar embudos de EPDM de Sika o similar, con una base-ala soporte y un caño del mismo material. Tendrá un ala de por lo menos 30cm de diámetro con ranuras que permiten la penetración del asfalto y en consecuencia una adherencia perfecta a la membrana asfáltica evitando las separaciones una vez que quedan soldadas.

Estos embudos se conectarán a las cañerías de bajada a presión y se sellarán con Sikaflex 1ª o similar. El ala se pegará con imprimación a la superficie del alisado de A y P.

Luego la membrana se soldará a la superficie del ala del embudo con soplete.

En todos los puntos de bajada se colocarán globos metálicos ó plásticos de protección de desagües.

Nota: Para los desagües de tipo “lateral” se colocará el embudo de EPDM adecuado a esa posición.

Picado de pretiles y terapéutica a aplicar (Sectores 1 a 8):

Generalidades:

Se realizara el picado de los revoques en la totalidad de los pretiles del edificio a intervenir, siempre que estén sueltos ó que mediante golpes presenten partes huecas. Se limpiaran para que queden libres de polvos y puedan recibir las capas correspondientes. El descarne se admite hasta el 40% de la superficie de trabajo, si supera este porcentaje deberá retirarse todo el revoque hasta llegar al ladrillo. Es responsabilidad de la empresa realizar una inspección de todos los revoques existentes para su posterior reparación planificando también la reparación de fisuras, grietas y sectores que presenten hormigón deteriorado.

Las pautas que regirán la intervención sobre los revoques exteriores son las siguientes:

1) El retiro de los revoques se efectuará únicamente en aquellos casos en donde su consolidación o fijación al sustrato resulte muy deficiente. Además, serán retirados en aquellas situaciones que exigen la necesidad de poder aplicar la terapéutica pertinente.

2) Se recurrirá al empleo de morteros de composición y dosificación en lo posible similares al original para las reposiciones de faltantes.

3) Las reposiciones de revoque se realizarán por paños completos limitados por el buñado preexistente o en su defecto (cuando no haya buñado) hasta un límite claramente definido por ejemplo: una arista ó vertice de pretiles ó muretes. Para los sectores que dan hacia el vacío en patios internos ó hacia la fachada de calle Misiones donde no se intervendrá (Sectores 5,6,7 y 8) la recomposición de capas de mortero, pinturas impermeabilizantes etc,  se realizará hasta 10 ó 15cm de la cara externa del pretil hasta donde pueda trabajar el operario (de pie en la azotea y en forma segura), tomando todas las precauciones necesarias.

4) Los revoques nuevos se equipararán con los originales, a los efectos de crear una superficie (en lo posible) continúa en cuanto a color y textura. En zonas donde sea necesario actuar  como tramos de mampostería expuesta ó con presencia de musgo o verdines, se recompondrá el material a efectos de lograr superficies lisas. El sustrato donde se aplicará la pintura impermeabilizante deberá encontrarse firme, se verificará que no haya salientes ó desplomes.

Dentro de los trabajos de albañilería se deberá incluir la recomposición ó reposición de la babeta cerámica existente en el Sector 1.

Juntas de trabajo en pretiles:

Se procederá a sellar todas las juntas de trabajo de los pretiles con espuma de poliuretano tipo sika boom ó similar hasta completar toda la sección de la junta. A continuación, se colocará un burlete de espuma de polietileno tipo sikaroundex, terminando el trabajo con un cordón de sellador poliuretánico tipo sikaflex 1a ó similar en cantidad suficiente que permita cubrir toda la superficie hasta el nivel de terminación de los pretiles.

Colocación de ventiletes (rige para todos los sectores):

Antes de efectuar la imprimación e impermeabilización, se deberán de colocar conductos de ventilación en la azotea, serán aproximadamente 1 por cada 3.50m de radio y de altura 0.50m, según diseño definitivo que deberá presentar la empresa adjudicada.

Muretes divisores de mampostería y hormigón armado:

Generalidades:

Se trata de los muretes de mampostería terminadas con una tapa ó loseta de H.A. de e=6cm que actúan como divisores entre sectores .Su altura promedio es de 40cm medidos de el NPT de azotea hasta la tapa de H.A. Se entiende como probable su realización para separar la azotea en áreas menores considerando la disposición de las columnas de bajada de pluviales ubicadas en los extremos. Es probable que estos muretes no tengan una función estructural, de todas formas deberán efectuarse cateos y análisis estructurales que lo confirmen previo a la realización de los pases de sanitaria.

Trabajos a realizar:

Se retirarán todos los restos de membrana asfáltica adherida a su superficie.

Se realizara el picado de los revoques en la totalidad de los pretiles, siempre que estén sueltos ó que mediante golpes presenten partes huecas. Se limpiaran para que queden libres de polvos y puedan recibir las capas correspondientes. El descarne se admite hasta el 40% de la superficie de trabajo, si supera este porcentaje deberá retirarse todo el revoque hasta llegar al ladrillo. Es responsabilidad de la empresa realizar una inspección de todos los revoques existentes para su posterior reparación planificando también la reparación de fisuras, grietas y sectores que presenten hormigón deteriorado. Se efectuará la recuperación de todas las armaduras expuestas de las losetas de hormigón armado mediante el siguiente procedimiento:

Las reparaciones serán las mismas para todos los elementos estructurales ya sean losetas, vigas ó pilares. Se deberá retirar todo material “flojo” o que posiblemente se desprenda en los elementos de hormigón, los cortes a realizar en el hormigón deberán tener formas regulares. Las fisuras que se presenten en las piezas, se deberán abrir hasta las armaduras para limpiarlas de oxidación.

Se deberán retirar los sectores de corrosión que se hayan formado sobre las superficies de las armaduras. Esta limpieza será realizada manualmente, con cepillos de acero. La limpieza debe ser realizada enérgicamente hasta retirar todos los productos de corrosión sueltos y parcialmente adheridos a la superficie de la barra. No se aceptará la limpieza de armaduras con productos químicos.

Una vez efectuada la limpieza de las armaduras, las que tengan perdidas mayores al 10% a su sección deberán ser suplementadas de la siguiente forma:

Armadura longitudinal:

Las armaduras longitudinales se suplementarán de manera de restablecer la sección original con hierros de la misma sección que los existentes, empalmando una longitud mínima de 40 diámetros, de no poder acceder a dicha medida se soldaran de un lado una longitud mínima igual a 10 diámetros.

Estribos:

Los estribos que presenten perdidas mayores al 10% se sustituirán con ø de igual características que los existentes, anclándolos al hormigón.

Luego de reponer con hierro nuevo, aplicar un anticorrosivo a todo el hierro, del tipo SikaTop Armatec 108 ó similar (dos manos, ya sea en hierro longitudinales o en estribos).

Anclajes químicos:

Aquellos estribos que por algún motivo deban ser anclados en el hormigón lo serán con una profundidad mínima de 10 diámetros. El orificio de anclaje será de un diámetro de 4 mm mayor al diámetro del estribo y deberá ser llenado con un  anclaje químico tipo Sika Anchorfix -1 o similar antes de la introducción del mismo.

En las piezas de hormigón que se deban reparar y cuyo espesor sea menor o igual a 5mm se aplicarán morteros de base cemento modificado con polímeros tipo SikaTop  Seal 107 ó similar.

En las piezas de hormigón que se deban reparar y cuyo espesor sea mayor o igual a 5mm se aplicarán morteros de base cemento modificado con polímeros tipo SikaTop 122 ó similar, como sustitución del hormigón, siguiendo lo especificado por el fabricante.

Saturación del sustrato:

En forma previa a la aplicación de la argamasa se deberá realizar la saturación del hormigón viejo por medio de la aspersión de agua potable. Se debe mojar la superficie del sustrato hasta alcanzar  la condición de “saturado con superficie seca“. La superficie escarificada debe ser mojada continuamente durante un mínimo de 15 minutos antes de la reparación con un pulverizador manual. En la condición de saturado con superficie seca no habrá absorción de agua de la argamasa por parte del hormigón y tampoco habrá exceso de agua sobre la superficie del hormigón.

Aplicación de mortero de reparación:

Se debe posicionar y presionar el mortero con las manos (empleando guantes) de forma de rellenar  la región a reparar. Esta aplicación se debe realizar en capas secuenciales de 1 cm. hasta alcanzar el máximo espesor deseado, (menor o igual a 3 cm.). La camada siguiente debe ser aplicada luego que la antecedente tenga consistencia suficiente para su soporte, siempre realizando una unión de tipo “húmedo sobre húmedo”. El área reparada deberá recibir una terminación  con la utilización de fretacho, o herramienta similar, dejando la superficie acabada con un mismo alineamiento, plomo, nivel y escuadra que la pieza recuperada y sin ondulaciones visibles. Esta etapa será controlada estrictamente por la Dirección de Obra, para lo cual la empresa comunicara con 24 horas de anticipación la realización de la misma.

- Antes del  inicio de los trabajos deberá verificarse si el sustrato se encuentra “saturado con superficie seca”

- Se deberán utilizar  conjuntos completos de materiales cada vez hasta la culminación de los envases.

- Se deberá verificar la correcta mezcla de los componentes, de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

SECTOR 1:

Se trata del sector del acceso al resto de la azotea (nivel +22.70), se realizarán los siguientes trabajos:

Escalera de acceso a SECTOR 2:

Se realizará una nueva escalera metálica de acceso Sector 2 en sustitución de la existente.

La misma estará conformada por 2 PNC N° 16 anclados sobre una basamento de H.A. ó directamente sobre la azotea, con platina de anclaje sobre el pretil de acceso al sector 2.

Contará con escalones “huella” de chapa labrada cal. 3/16” soldados a los PNC.

Llevará además un pasamamos conformado por un tubular redondo de 2” y parantes compuestos por planchuela doble de 5mm ó hierros ángulo soldados entre el pasamanos tubular y los PNC de apoyo. La terminación será la misma que para el resto de los elementos metálicos (ver terminación de barandas).

Barandas:

Se realizará la limpieza profunda de todos los elementos metálicos a recuperar, de manera de lograr una superficie limpia. Se retirarán todas las capas de pintura mediante solventes y rasqueteando hasta llegar al metal. Luego de la limpieza de la oxidación y antes de las tres horas de haberla realizado se aplicará una  mano de Revestimiento Epoxy de alto espesor directo sobre oxido terminación satinada tipo PITT-GUARD secado rápido, en todas las superficies, luego y antes de las 24 horas se aplicará una segunda mano. Color a elección del director de obras.

Luego del revestimiento epoxy se terminará con dos manos o las que sean necesarias de esmalte poliuretánico poliéster alto brillo color a determinar por la dirección de las obra.

No se debe demorar entre manos más de 24 horas, no se pueden aplicar los productos en días de humedad ambiental superior a 85 %. Se  exigirán productos en sus envases originales, los sólidos en suspensión deben superar  80% en el caso del mastic epóxico. Los productos a emplear deben responder a la norma ISO 9000.

El espesor mínimo de pintura exigido es de 150 micrones en seco,

El oferente deberá presentar una garantía sobre la calidad y correcta aplicación de la misma por un lapso de 10 años.

Nota: es obligatorio presentar folletería técnica de pinturas a suministrar.

Claraboya

Se efectuará el desmonte de toda la claraboya para su restauración.

Se realizará la limpieza profunda de sus componentes metálicos, quitando la masilla y vidrios existentes, de manera de lograr una superficie limpia. Se retirarán todas las capas de pintura mediante lijado y cepillado hasta dejar los perfiles metálicos libres de oxido, restos de pintura, masilla o fragmentos de vidrio.  Luego de la limpieza de la oxidación y antes de las tres horas de haberla realizado se aplicará una  mano de Revestimiento Epoxy de alto espesor directo sobre oxido terminación satinada tipo PITT-GUARD secado rápido, en todas las superficies, luego y antes de las 24 horas se aplicará una segunda mano. Color a elección del Director de Obra.

Luego del revestimiento epoxy se terminará con dos manos o las que sean necesarias de esmalte poliuretánico poliéster alto brillo color a determinar por la dirección de las obras (idem el resto de la carpintería metálica). A continuación se colocará un vidrio laminado 3+3 incoloro, con todos los accesorios necesarios para su correcta estanqueidad.

Notas:

a) Como alternativa a los trabajos de recuperación de la perfilería de hierro de la claraboya se cotizará en forma obligatoria la sustitución de la perfilería de acero por aluminio de la línea Suprema de Aluminios del Uruguay.

b) Para la recuperación de la claraboya se deberá considerar en su desmonte todas las precauciones necesarias para evitar caídas de material en el pasillo y caja de escalera, ó el ingreso de agua de lluvia una vez retirada la estructura para su acondicionamiento.

Para la correcta realización de los trabajos se retirará la columna y la linga de acero del pararrayos y se reinstalará luego de realizados los trabajos de reconstrucción de pretiles.

SECTOR 2:

Sector donde se ubican los tanques de agua (nivel +23,40), se realizarán los siguientes trabajos:

Demoliciones y retiros:

Se efectuará la demolición y el retiro de apoyos en desuso de los tanques de agua compuesto por pilares de mampostería y perfiles metálicos. Se efectuará además la demolición de la losa y apoyos de los tanques de agua actuales, los cuales se reutilizarán en otro sector. Serán retirados además todas las piezas del actual abastecimiento de PPL. Se picará parte del pavimento por donde se alojarán las tuberías de interconexión sanitaria y eléctrica generando una “caja” correctamente estanca e impermeabilizada. A nivel de viga se retirarán revoques y recubrimientos de  las armaduras para su posterior tratamiento. Se demolerá y retirará el perfil metálico de una claraboya retirada años atrás.

Limpieza de superficies: (ídem indicaciones TRABAJOS GENERALES).

Alisado de arena y portland (ídem indicaciones TRABAJOS GENERALES).

Aplicación de membrana asfáltica: (ídem indicaciones TRABAJOS GENERALES).

Picado de pretiles y terapéutica a aplicar: (ídem TRABAJOS GENERALES).

Equipo de aire acondicionado:

Sobre este sector hay 1 equipo de aire acondicionado. Este será desinstalado y reinstalado sobre el 2do nivel del patio interno (cara 2), en la ubicación definida según memoria y gráficos para el patio interno de calle Misiones.

Proyecto de viga de borde y baranda (Sectores 2 y 3):

Se recompondrán los pretiles de mampostería por sobre el nivel de viga, coronando la misma con una viga de borde para el eventual apoyo de los perfiles que soportarán los tanques de agua (en caso de considerarlo en el proyecto de instalación de tanques de abastecimiento).

Los pretiles de mampostería se elevaran y coronarán con una viga de hormigón armado realizada in situ. Por encima de este nuevo pretil deberán amurarse las barandas de rombos modificadas (idem patio 3er piso), hasta alcanzar en su conjunto una altura de 1,10mts.

A todas las barandas se les realizará la limpieza profunda, de manera de lograr una superficie limpia. Se retirarán todas las capas oxido mediante lijado y cepillado hasta dejar los perfiles metálicos libres de oxido.  Luego de la limpieza de la oxidación y antes de las tres horas de haberla realizado se aplicará una  mano de Revestimiento Epoxy de alto espesor directo sobre oxido terminación satinada tipo PITT-GUARD secado rápido, en todas las superficies, luego y antes de las 24 horas se aplicará una segunda mano. Color a elección del director de obras.

Luego del revestimiento epoxy se terminará con dos manos o las que sean necesarias de esmalte poliuretánico poliéster alto brillo color a determinar por la dirección de las obras (idem el resto de la carpintería metálica).

Nota:

En caso de algunos hierros ángulo no admitan su reutilización debido al deterioro se deberán sustituir por elementos de la misma sección, del mismo modo, se deberá contemplar en el diseño si con los hierros existentes es suficiente ó deben agregarse piezas adicionales en cuyo caso se deberán suministrar sin que genere costos adicionales.

Baranda:

Se colocará una nueva baranda de seguridad detrás de los tanques de abastecimiento para poder circular con seguridad entorno a los tanques, la misma será similar a la existente en el Área 1, ídem las terminaciones indicadas para ese sector.

Desnivel entre áreas 2 y 3:

Se mantendrá y acentuará el desnivel entre las áreas 2 y 3, se retirará el riel metálico de la antigua claraboya. Este desnivel se realizará con un murete de h=15cm ó superior, de mampostería revocada a 3 capas llevará las capas de impermeabilización indicadas para el resto de las áreas. Se deberán considerar las pendientes necesarias hasta el desagüe ubicado en el extremo opuesto de la azotea asegurando una pendiente mínima de 2% desde el punto más alejado hasta el desagüe.

SECTOR 3:

Sector que ocupa gran parte del patio interno (nivel +23,40), se realizarán los siguientes trabajos:

Demoliciones y retiros:

Se picará parte del pavimento por donde se alojarán las tuberías de interconexión sanitaria y eléctrica generando una “caja” correctamente estanca e impermeabilizada. A nivel de viga se retirarán revoques y recubrimientos de  las armaduras para su posterior tratamiento. El sector a picar coincide con la grieta longitudinal sobre el borde a nivel del pretil, se procederá a picar una faja de aproximadamente 1.20mt, hasta el nivel de bovedillas y efectuar el saneado del sector en conjunto con los trabajos de recuperación estructural de la viga de borde.

Se retirarán los restos de membrana asfáltica en los muretes de mampostería que actúan como divisores de las diferentes áreas, se considerará la realización de los pases a través de estos muretes para los distintos acondicionamientos a realizar (sanitaria, eléctrica, etc).

Se retirarán además las instalaciones de interconexión de aire acondicionado y la acometida de los ascensores hacia la sala de máquinas para su posterior reubicación. Se incluye el retiro del 2do riel metálico de la claraboya. Se desmontarán las antenas y cableados ubicados sobre la sala de máquinas, para luego volver a colocarlos en ese sector una vez finalizados los trabajos. El desmonte y la posterior colocación serán realizados de acuerdo a las directivas que indique Div.Telecomunicaciones. Se retirará además el soporte metálico ubicado sobre el pretil utilizado como guinche.

Limpieza de superficies: (ídem indicaciones TRABAJOS GENERALES).

Alisado de arena y portland (ídem indicaciones TRABAJOS GENERALES).

Reconstrucción de canalón abierto frente a sala de máquinas:

Se procederá a reconstruir el canal abierto hacia el desagüe ubicado frente a la sala de máquinas, se aumentará su profundidad hacia el desagüe con una pendiente minima de 2% y se colocará una reguera metálica hecha con marco metálico de hierros ángulo de 1 y 1/2x1/8” y trama de metal desplegado 50x3.2mm, que permita su retiro para los trabajos de mantenimiento. Este material deberá llevar proceso de galvanizado.

La reguera comenzará desde el portón de acceso a la sala de máquinas.

Sala de máquinas ascensores:

Los revoques de la sala de máquinas llevarán un tratamiento análogo al resto de los pretiles y muros exteriores (ver TRABAJOS GENERALES).

Se realizará la reimpermeabilización de la cubierta con 3 manos de membrana líquida tipo Sikafill elástico, según indicaciones del fabricante. Se reacondicionará la puerta de chapa corrediza existente en la sala de máquinas, se colocarán nuevos rieles corredizos de manera tal de eliminar el riel a nivel de piso y que el portón sea de tipo “colgante” llevará todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, contará con nuevo manotón de acero y cerrojo de seguridad tipo star de doble paleta, Se colocará un nuevo perfil de acero como elemento de cierre. Sobre el dintel se colocará un alero de 1 mt de ancho x 1.50mt de largo, compuesto por tubulares de aluminio de 1 x 2” de sección espesor adecuado. Se deberá incluir en la colocación de todo aquel accesorio que sea necesario y que garantice la estabilidad del conjunto. La cubierta estará compuesta por una placa de policarbonato alveolar de 10 mm de espesor con protección UV, la cara que cuenta con protección UV se colocará hacia arriba.

Se deberán limpiar por medios mecánicos la totalidad los caños de hf existentes en la sala de máquinas, procediendo a su recuperación y agregando los elementos faltantes (globos metálicos, etc)

Nota:

El tratamiento de su superficie será el mismo que para el resto de los elementos metálicos.

Aplicación de membrana asfáltica: (ver TRABAJOS GENERALES).

Picado de pretiles y terapéutica a aplicar: (ver TRABAJOS GENERALES).

Equipos de aire acondicionado:

Sobre este sector hay 2 equipos de aire acondicionado. Estos serán desinstalados y reinstalados sobre el 2do nivel del patio interno (cara 2), en la ubicación definida según memoria y gráficos para el patio interno de calle Misiones.

Proyecto de viga de borde y baranda:

Se recompondrán los pretiles de mampostería por sobre el nivel de viga, coronando la misma con una viga de borde, los trabajos de recuperación de la baranda son los mismos que los indicados para el Área 2.

Nota: los trabajos de recuperación estructural de la viga de borde se indican en la memoria y gráficos para el patio interno de calle Misiones.

SECTORES 4 a 8:

Se trata de un sector homogéneo en su estado a nivel general, por lo que rigen todas las indicaciones realizadas previamente con las siguientes aclaraciones:

Sector 4: Incluye los trabajos de la 2da batería de tanques.

Sector 5: Incluye el acondicionamiento de la junta de trabajo del edificio.

Sector 6 y 8: Ubicado sobre la medianera norte, este pretil fue reparado y deberán incorporarse los trabajos realizados al resto de trabajos a ejecutar. Se incluye dentro de los trabajos y de ser necesario el retiro de la babeta metálica para la impermeabilización de la azotea.

Sector 7: Ubicado detrás de la sala de máquinas.

Sector 8: Se debe agregar la instalación de bases metálicas (con tratamiento similar al resto de las superficies ferrosas), para 2 de equipos de aire acondicionado de 60.000btu.

Las bases metálicas irán en parte empotradas al pretil y con un parte del apoyo sobre el piso de la azotea, Se deberá desconectar y bajar hasta el depósito de la ANC ubicado en la planta baja, una de las unidades que actualmente no están operativas.

Nota:
En caso de ser necesario desconectar las unidades se deberá coordinar con el Área Informática, dado que los equipos corresponden a la sala de servidores de la ANC.

Junta de trabajo Fachada de calle Misiones:

Generalidades:

Dentro de los trabajos a realizar se encuentra el corte con amoladora y posterior sellado de la junta vertical del edificio entre lo que fue el edificio original (hacia calle Buenos Aires) y la ampliación hacia calle Sarandí, debido a la ausencia de junta de trabajo en el plano vertical, la fachada comenzó a demarcarse de manera no controlada ante los “movimientos” de las construcciones.

Trabajos a realizar:

Se realizara el picado del material que se encuentre flojo, siempre que estén sueltos ó que mediante golpes presenten partes huecas. Se limpiaran para que queden libres de polvos y puedan recibir las capas correspondientes. El descarne se admite hasta el 40% de la superficie de trabajo, si supera este porcentaje deberá retirarse todo el revoque hasta llegar al ladrillo. Es responsabilidad de la empresa realizar una inspección de todos los revoques existentes interiores y exteriores para su posterior reparación planificando también la reparación de fisuras, grietas y sectores que presenten hormigón deteriorado.

Se demarcará con amoladora la junta de trabajo desde el pretil hasta el basamento de granito.

El corte deberá ser perfectamente legible, recto sin salientes, equidistante de las molduras y salientes colindantes. El corte será como mínimo de 20mm de profundidad ó lo que determine la Dirección de Obra. A continuación se colocará un burlete de espuma de polietileno tipo sikaroundex terminando el trabajo con un cordón de sellador poliuretánico tipo sikaflex 1a ó similar, en cantidad suficiente que permita cubrir toda la superficie hasta el nivel de terminación de los pretiles. Este trabajo se realizará también en muro interior de la fachada desde la junta horizontal de la cubierta hasta el piso (solamente en el interior del 4to piso)Se procederá a pintar toda la faja vertical desde la separación hasta la saliente colindante (aproximadamente 30cm) con 3 manos de pintura impermeabilizante elastomérico tipo Incafrent ó superior calidad según indicaciones del fabricante (color a definir en obra).

PATIO ESCUELA FIGARI:

Generalidades:

Se trata del sector lindero al edificio anexo a la Escuela Figari (Edificio propiedad de la ANC), cuyo acceso es exclusivo por el edificio del Correo Central.

Se considerará la realización del trabajo de acuerdo a cada Sector, Varias de las patologías se repiten en el resto de las áreas, por lo cual serán identificadas en cada caso y se hará alusión del sector precedente que llevará el mismo tratamiento.

TRABAJOS GENERALES PARA TODA LA AZOTEA PATIO FIGARI (AREA 1 A 4):

Limpieza de superficies y retiro de membrana asfáltica (Área 1 a 3):

Se procederá a retirar toda la membrana asfáltica existente.

A continuación se realizará una limpieza exhaustiva de todo el sustrato, eliminando cualquier vestigio de suciedad,  hongos, verdines etc, mediante hidrolavado y cepillo de acero. Eventualmente si así lo solicitare la Dirección de Obra se utilizará hipoclorito al 10% por litro de agua.

Área 1:

Se realizará el cambio de bajada de pluviales colocando la misma en el extremo opuesto a la puerta de acceso al patio (según lo  indicado en el gráfico adjunto).

Alisado de arena y portland 4x1 y cambio de ubicación de bajada de pluviales Área 1, 2 y 3):

Una vez efectuada la limpieza del sustrato, se realizará una capa de mortero de un espesor mínimo de 3cm, compuesto por una parte de cemento y cuatro partes de arena terciada. La terminación superficial de esta capa deberá ser lisa y mantener una nivelación mínima del 2% desde el punto más alto hasta el desagüe. El mismo deberá tener una terminación “curva” sobre los vértices (media caña). En caso de no poder darle la pendiente mínima solicitada se levantará un pretil en todo el perímetro, lo que deberá considerarse en la propuesta sin que genere costos adicionales.

Sustitución de desagüe pluvial existente:

Se eliminará el desagüe de derrame libre hacia el patio por una columna de polipropileno copolimero tipo Duratop ó similar en 110mm con todos sus accesorios, El mismo será de color negro y aprobado para instalaciones exteriores por la IMM, la columna irá ubicada sobre la bajada existente en el patio y en su extremo llevará un codo de 110mm. Se realizará la “olla” de aprox. 20cm de diámetro, la que se deberá impermeabilizar con membrana asfáltica, prestando especial cuidado en la soldadura de ésta al nuevo desagüe. Esta transición se realizará mediante un desagüe de EPDM de 100 ó 110mm. Se terminará con la colocación de un globo plástico.

Aplicación de membrana asfáltica (Sectores 1 a 3):

Trabajos previos:

Una vez efectuado el alisado sobre la superficie se verificará que la misma se encuentre perfectamente plana y uniforme no debiendo existir ningún tipo de fisuras, irregularidades o rugosidades que puedan dañar la superficie de la membrana a colocar. Serán retirará la columna de la linga de acero del pararrayos y vuelta a instalar luego de realizados los trabajos de reconstrucción de pretiles.

Imprimación:

Se aplicarán 3 manos de imprimación previa a la colocación de la membrana (mínimo 250 gr/m2). La imprimación se dará en las zonas en las que la membrana ira adherida a la cubierta, muros perimetrales (hasta donde se vaya a colocar la membrana) y pretiles. El material de la imprimación se dejara secar previamente a la colocación de la membrana, verificando que no se produzca desplazamiento ni desprendimiento del mismo. Se limpiara toda la superficie, para que se encuentre libre de polvo, suciedad u oxido, ó humedad. Esta deberá estar seca, en caso de que hubiese agua se secara antes de comenzar la colocación de la membrana. Se prestara atención a que la misma se encuentre perfectamente plana y uniforme no debiendo existir ningún tipo de fragmentos, piezas sueltas, fisuras, irregularidades o rugosidades que puedan dañar la superficie de la membrana a colocar.

Membrana asfáltica:

La membrana a colocar será asfáltica de e = 4mm (40kg), con alma central de polietileno y terminación de aluminio gofrado, según norma UNIT 1059:2000, no se aceptarán membranas fuera de esta norma. La colocación se realizará de acuerdo a la norma UNIT 1065:2000. Los rollos de membrana se colocaran sucesivamente desde la parte más baja a la más alta de la cubierta. Los rollos se colocaran en forma perpendicular a la corriente de agua, luego se procederá a calentar toda la superficie del film antiadherente con un soplete a gas, fundiendo el polietileno y parcialmente el asfalto hasta que aparezca un brillo superficial, teniendo especial cuidado en que la llama no perfore el alma central. A los efectos de evitar posibles filtraciones es muy importante tener en cuenta la terminación de los bordes de la membrana contra los pretiles y/o muros perimetrales. En todos los planos verticales de la azotea (siempre que sea posible), se picará una caja de 7cm de profundidadx30cm de altura desde el nivel de piso, en la cual se deberá introducir la membrana. Se recomienda realizar el corte con amoladora para que quede recto. En el punto más crítico, se debe disponer como mínimo de 15 cm de adherencia sobre el elemento vertical. Las soldaduras entre membranas se pintan con pintura aluminio-asfáltica reflejante e impermeabilizante tipo Aluminio Asfáltico Sika o similar. En los encuentros con los planos verticales  se deberá subir la membrana dentro de la garganta, estos perímetros deberán estar perfectamente pegados al sustrato.

Nota: Se recomienda que los rollos permanezcan extendidos en el lugar de aplicación 2 horas antes de su aplicación para que se adapten a la superficie, eliminando así las ondulaciones propias del bobinado. En tiempo frío se recomienda desenvolver los rollos lentamente para evitar daños.

La membrana se colocará totalmente adherida al sustrato.

La membrana llevará un solape entre cada una de sus capas de 10 cm., para lograr una perfecta aislación humídica. Cabe señalar que el ancho de la membrana es de 1,00 m. pero su ancho real de cubriente será de 0.90 m. y a su vez subirá 0.20 m.

(Presentar folletería técnica de todos los suministros cotizados)

Ensayo hidráulico:

Se realizara una prueba de servicio de las cubiertas para comprobar la estanqueidad de la cubierta, según normas UNIT 1065:2000. Durante la realización de la prueba se debe asegurar que toda la cubierta quede llena de agua por debajo del nivel de la garganta. El llenado se debe hacer de forma total o parcial en función de la pendiente de las cubiertas y debe mantenerse en el nivel indicado durante 12 hs como mínimo, no debiendo superar las 24 hs. Una vez finalizado el ensayo, deben destaparse los desagües en forma progresiva para evitar que la evacuación del agua genere daños en las columnas pluviales. En las cubiertas en las que no sea posible el llenado de agua debe procederse a un riego intenso y posteriormente realizar un seguimiento en las 48 hs. posteriores a la realización del ensayo.

Cajas de desagüe:

Se acondicionarán todos los desagües a nivel de piso y alisado de arena y portland, con forma de “embudo” con centro en el caño de bajada de pluviales y/o desagües laterales.

Se realizará la “olla” de aprox. 20cm de diámetro, la que se deberá impermeabilizar con membrana asfáltica, prestando especial cuidado en la soldadura a la columna existente.

Se deberán colocar embudos de EPDM de Sika o similar, con una base-ala soporte y un caño del mismo material. Tendrán un ala de por lo menos 30cm de diámetro con ranuras que permiten la penetración del asfalto y en consecuencia una adherencia perfecta a la membrana asfáltica evitando las separaciones una vez que quedan soldadas.

Estos embudos se conectarán a las cañerías de bajada a presión y se sellarán con Sikaflex 1ª o similar. El ala se pegará con imprimación a la superficie del alisado de A y P.

Luego la membrana se soldará a la superficie del ala del embudo con soplete.

En todos los puntos de bajada se colocarán globos de protección.

Nota: En caso de que los desagües sean de tipo “lateral” se colocará el embudo de EPDM que sea adecuado a esa situación.

Área 2:

Se realizará el cambio de bajada de pluviales colocando la misma hacia  la puerta de acceso al patio (según lo  indicado en el gráfico adjunto).

Colocación de desagüe pluvial:

Se eliminará el sistema de derrame libre hacia el Área1 por una columna de polipropileno copolimero tipo Duratop ó similar en 63mm con todos sus accesorios (aprobado para exteriores por la IMM), la misma irá ubicada sobre el muro orientado hacia el norte y  la columna derramará sobre el desagüe del Área1, en su extremo llevará un codo de 63mm. A los efectos de su mantenimiento se realizará una escalera tipo marinera según el gráfico adjunto.

Área 3:

Actualmente la cubierta tiene pendiente libre hacia el Área 1, se realizará un pretil de 15cm de alto con una pendiente de minima de 2% ídem trabajos Area1 y según lo  indicado en el gráfico adjunto, idem trabajos anteriores.

Colocación de desagüe pluvial:

Se eliminará el sistema de derrame libre hacia el Área1 por una columna de polipropileno copolimero tipo Duratop ó similar en 63mm con todos sus accesorios (aprobado por la IMM), la misma irá ubicada sobre el muro orientado hacia el norte y  la columna derramará sobre el desagüe del Área1, en su extremo llevará un codo de 63mm. A los efectos de su mantenimiento se realizará una escalera tipo marinera según el gráfico adjunto.

Se eliminará el desagüe de derrame libre hacia el patio abierto por tuberías en pvc en 110mm con todos sus accesorios, estás irán ubicadas sobre los paramentos con grapas de amure de pvc rodeando el exterior de la caja de escaleras hasta el desagüe existente en el extremo opuesto. Llevará un codo de 110mm. Se realizará la “olla” de aprox. 20cm de diámetro, la que se deberá impermeabilizar con membrana asfáltica, prestando especial cuidado en la soldadura de ésta al nuevo desagüe.

Área 4:

Se trata del patio de acceso con terminación cementicia y juntas de dilatación cada 2mts y con pendiente hacia el desagüe ubicado en el extremo opuesto a la puerta de acceso.

Se efectuará una limpieza profunda de toda la superficie mediante hidrolavado a presión hasta retirar la totalidad de musgos y verdines de la superficie.

Una vez realizada la limpieza del sustrato se aplicarán 3 manos de membrana líquida tipo Sikafill elástico ó superior calidad (se pintará hasta 50cm en el plano vertical). Para su aplicación se seguirán rigurosamente todas las instrucciones del fabricante.